All simulations at T = 300 K using the NEMD protocol described in Section I. d is the nanowire cross-sectional size and L the domain length along the transport direction. Data files can be found in repository.

Table S1. Si nanowires embedded in a crystalline Ge matrix (NI), Stillinger–Weber potential.

| d (nm) | L (Å) | κ (W m⁻¹ K⁻¹) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 140.13 | 2.266 |
|  | 224.21 | 3.646 |
|  | 336.32 | 5.0386 |
|  | 420.39 | 6.0536 |
|  | 560.54 | 7.3419 |
|  | 700.67 | 8.479 |
| 2.7 | 336.35 | 5.9351 |
|  | 504.53 | 6.382 |
|  | 672.63 | 11.9394 |
|  | 840.87 | 11.3627 |
|  | 1009.07 | 11.1048 |
|  | 1177.09 | 11.7702 |
| 4.0 | 504.15 | 7.5083 |
|  | 756.23 | 10.8326 |
|  | 1008.34 | 11.7796 |
|  | 1260.40 | 13.0662 |
|  | 1512.48 | 15.5114 |
|  | 1764.55 | 16.5879 |
| 5.4 | 336.34 | 7.1793 |
|  | 560.56 | 9.7994 |
|  | 784.77 | 14.209 |
|  | 1009.00 | 14.8151 |
|  | 1233.23 | 16.9141 |
|  | 1457.43 | 18.5234 |
| 6.7 | 420.41 | 9.9542 |
|  | 700.67 | 12.2799 |
|  | 980.95 | 16.5519 |
|  | 1261.23 | 18.1233 |
|  | 1541.50 | 20.6803 |
|  | 1821.76 | 22.3577 |
| 8.1 | 504.32 | 11.1787 |
|  | 840.53 | 14.4027 |
|  | 1176.73 | 17.5932 |
|  | 1512.93 | 21.011 |
|  | 1849.16 | 23.7929 |
|  | 2185.38 | 25.8737 |

Table S2. Si nanowires embedded in a Si0.5Ge0.5 alloy matrix (NI+alloy), Stillinger–Weber potential.

| d (nm) | L (Å) | κ (W m⁻¹ K⁻¹) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 137.97 | 0.7713 |
|  | 220.77 | 1.0326 |
|  | 331.19 | 1.1843 |
|  | 414.01 | 1.2084 |
|  | 552.07 | 1.4036 |
|  | 690.12 | 1.6430 |
| 2.7 | 165.60 | 0.9511 |
|  | 331.21 | 1.2584 |
|  | 496.81 | 1.4806 |
|  | 662.42 | 1.76 |
|  | 828.03 | 1.856 |
|  | 993.62 | 2.3015 |
|  | 1159.22 | 2.5762 |
| 4.0 | 248.28 | 1.3395 |
|  | 496.55 | 1.6603 |
|  | 744.83 | 2.0716 |
|  | 993.10 | 2.4316 |
|  | 1241.38 | 3.0251 |
|  | 1489.65 | 3.5793 |
|  | 1737.94 | 4.2788 |
| 5.4 | 331.22 | 1.3776 |
|  | 552.04 | 1.6723 |
|  | 772.85 | 2.013 |
|  | 993.67 | 2.3878 |
|  | 1214.47 | 2.8742 |
|  | 1435.30 | 3.4782 |
| 6.7 | 414.06 | 1.5361 |
|  | 690.09 | 1.9096 |
|  | 966.14 | 2.3858 |
|  | 1242.17 | 3.0182 |
|  | 1518.22 | 3.7681 |
|  | 1794.25 | 4.7937 |
| 8.1 | 496.77 | 1.704 |
|  | 827.95 | 2.1341 |
|  | 1159.13 | 2.8385 |
|  | 1490.31 | 3.7376 |
|  | 1821.49 | 4.9384 |
|  | 2152.67 | 6.6323 |

Table S3. Representative calculations with the Tersoff potential: d = 1.3 nm in a Si0.5Ge0.5 alloy matrix and d = 5.4 nm in a crystalline Ge matrix.

| System | d (nm) | L (Å) | κ (W m⁻¹ K⁻¹) |
| --- | --- | --- | --- |
| NI+alloy | 1.3 | 138.10 | 0.961 |
|  |  | 220.96 | 1.0495 |
|  |  | 331.50 | 1.2369 |
|  |  | 414.38 | 1.4203 |
|  |  | 552.57 | 1.5418 |
|  |  | 690.73 | 1.7872 |
| NI | 5.4 | 561.26 | 8.8566 |
|  |  | 785.74 | 11.0644 |
|  |  | 1010.25 | 12.0235 |
|  |  | 1234.76 | 15.6832 |
|  |  | 1459.25 | 15.2596 |

Table S4. Homogeneous Si0.5Ge0.5 random alloy without nanoinclusions, used to define the alloy limit.

| Potential | L (Å) | κ (W m⁻¹ K⁻¹) |
| --- | --- | --- |
| Stillinger–Weber | 332.93 | 1.1391 |
|  | 554.87 | 1.4035 |
|  | 776.82 | 1.7155 |
|  | 998.86 | 2.1777 |
|  | 1220.73 | 2.7255 |
|  | 1442.76 | 3.436 |
| Tersoff | 333.25 | 1.2616 |
|  | 555.39 | 1.5638 |
|  | 777.56 | 1.9658 |
|  | 999.81 | 2.4745 |
|  | 1221.89 | 2.988 |
|  | 1444.14 | 3.7563 |